1	压铸件生产操作工艺规程

1.1	工艺卡编写内容

本节给出压铸工艺卡“编写内容”示例，适用于汽油机端盖压铸生产。工艺卡内容结合前文确定的设备与工艺参数进行填写，关键参数包括：材料牌号为 YL112，浇注温度为 620 ℃，热模温度为 220 ℃，型腔真空度为 0.05 bar（绝压）。

1.1.1	编写内容条目（60～71）

- 铸件名称：汽油机端盖

- 铸件编号：DXS2026-1

- 材料牌号：YL112（铝合金）

- 生产方式：冷室压铸（真空压铸）

- 型腔数：一模四件

- 图样及技术要求：按零件图执行（未注尺寸公差、表面粗糙度及形位公差按图纸要求）

- 模具编号：

- 模具类型：冷室压铸模（真空压铸模）

- 型腔数量：4 腔

- 模具外形尺寸：176*176*55

- 主要模具材料：

  - 型腔/型芯：H13

  - 滑块/镶块：

- 关键结构特征：

  - 真空抽气结构（型腔真空）

  - 浇注系统（直浇道、横浇道、内浇口）按模具设计执行

  - 顶出机构、冷却系统、喷涂区域明确

  - 如有抽芯/局部挤压结构，按总装图及动作时序执行

- 压铸机类型：冷室卧式压铸机

- 公称锁模力：1600T

- 设备型号：力劲

- 压射缸直径：210 mm

- 冲头直径：110 mm

- 压室长度：600 mm

- 蓄能器压力：16 MPa

- 最大冲头速度：8 m/s

- 增压压射力：1285 kN

工艺参数总表（设定值/计算值）

C3.2cm L4.6cm L6.7cm 参数类别 & 参数名称 & 数值（设定值/计算值）

| 参数类别 | 参数名称 | 数值（设定值/计算值） |
| --- | --- | --- |
| 速度参数 | 低速压射速度 v1 | 0.40 m/s（计算值） |
| 速度参数 | 快压设定速度（设备） | 35%（对应 2.80 m/s） |
| 速度参数 | 工作点快压速度（冲头实际） | 约 2.65 m/s |
| 速度参数 | 工作点内浇口速度 | 约 42.0 m/s |
| 位置/行程参数 | 高速开始位置 | 约 223.3 mm |
| 位置/行程参数 | 高速压射行程 | 约 376.7 mm |
| 压力参数 | 高速充型阶段工作点压力 | 约 6.0 MPa |
| 压力参数 | 工艺增压比压（要求） | 95 MPa |
| 压力参数 | 设备最大增压比压能力 | 约 135.2 MPa（满足） |
| 压力参数 | 型腔真空度（绝压） | 0.05 bar |
| 时间参数 | 高速充填时间 | 约 114.2 ms |
| 时间参数 | 内浇口凝固时间 | 按内浇口厚度与经验系数计算 |
| 时间参数 | 增压延时/持续时间 | 按试模与凝固时间校核确定 |
| 温度参数 | 浇注温度（YL112） | 620 ℃（控制范围建议 620±10 ℃） |
| 温度参数 | 热模温度 | 220 ℃ |
| 温度参数 | 模具工作温度范围 | 200～230 ℃（建议） |
| 温度参数 | 压室/料筒温度 | 按设备标准控制 |
| 流量/真空参数 | 真空阀时序 | 快压前开启，充型末端关闭/切换 |
| 流量/真空参数 | 真空系统状态监控 | 班前泄漏检查，异常报警启用 |

保温炉

- 炉温设定：640±10 ℃（用于稳定保证浇注温度 620 ℃）

- 出汤/浇注温度控制：620±10 ℃

- 除渣与精炼：按班次及铝液状态执行（首炉、换班、污染时增加频次）

浇注机

- 单次浇注量：按总浇注重量设定（约 8.77 kg/模）

- 浇注时间：与压铸机节拍联锁

- 浇注位置重复精度：按设备技术参数执行

脱模剂喷涂

- 喷涂方式：自动喷涂

- 喷涂时间：3.5 s具体时间由试模确定

- 吹气时间：2.5 s具体时间由试模确定

- 喷涂区域：型腔、型芯、热节区、粘模敏感区重点喷涂

冲头油喷涂/润滑

- 润滑方式：定量喷油

- 喷油量与频次：按设备程序设定，避免过量积油卷气

- 异常报警：启用

取件与检出

- 取件方式：机械手/人工（按现场配置）

- 取件时机：与开模到位、顶出完成信号联锁

- 首件检验：外观、缺陷、关键尺寸全检

切边

- 切边方式：切边机

- 切边设备：100T 四柱液压切边机

- 切边压力：80 T

- 切边后检查：浇口残留、飞边、裂纹、拉伤

热模

- 热模方式：喷枪预热/模温机预热（按现场设备）

- 热模目标温度：220 ℃

- 热模均温要求：动、定模温差控制在 ±10~15 ℃ 内

- 热模次数：以型腔表面达到目标温度为准

- 热模确认方式：测温枪或模温传感器点检记录

工艺参数是否正常的选别参数（项目、基本参数、上/下偏差值）

| 参数项目 | 基本参数 | 上偏差 | 下偏差 | 监控方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模具温度 | 220 ℃ | +10 ℃ | -20 ℃ | 模温显示/测温枪 |
| 浇注温度（YL112） | 620 ℃ | +10 ℃ | -10 ℃ | 炉温/出汤测温 |
| 真空度（绝压） | 0.05 bar | +0.01 bar | — | 真空表/传感器 |
| 低速压射速度 | 0.40 m/s | +0.05 | -0.05 | 设备参数监控 |
| 快压设定速度 | 35%（2.80 m/s） | +5% | -5% | 设备参数监控 |
| 高速开始位置 | 223.3 mm | +5 mm | -5 mm | 设备位置监控 |
| 高速充填时间 | 114.2 ms | 120 ms（上限） | 76 ms（下限） | P-Q​2/监控值 |
| 增压比压 | 95 MPa | +10 MPa | -5 MPa | 设备/工艺记录 |

1.1.2模具安装、调试、使用操作要求

- 模具吊装前核对模具编号、方向、冷却接口、真空接口位置。

- 安装后检查：锁模面、导柱导套、顶出复位、抽芯动作、冷却水路、真空管路。

- 首次调试顺序：

  - 空循环检查动作；

  - 低速压射试运行；

  - 开启真空系统；

  - 逐步提升至快压设定值（35%）；

  - 校核充型、外观缺陷与工艺窗口；

  - 微调快压切换位置、喷涂量、增压时机。

- 生产中严禁带故障运行（漏水、漏气、顶出异常、抽芯卡滞等）。

1.1.3压铸机、周边设备操作使用要求

- 压铸机、保温炉、浇注机、喷涂机、取件机械手应联锁运行。

- 开机顺序：周边设备 → 热模/模温 → 压铸机空循环 → 真空系统 → 试模生产。

- 停机顺序：先停浇注与压射，再停周边，最后停模温/真空。

- 每班点检：液压油、润滑、气压、真空系统、喷涂介质、冷却水、报警记录。

- 参数修改权限：工艺员/班长授权，操作工不得随意更改关键工艺参数。

本工艺采用真空压铸，真空系统操作规程如下：

- 真空系统开机前检查密封圈、管路、真空阀动作是否正常。

- 班前进行真空泄漏测试，确认系统可达到设定真空度。

- 生产时型腔目标真空度：0.05 bar（绝压）。

- 真空阀开启/关闭时序按程序设定，不得擅自修改。

- 若连续出现真空不足（如 >0.06 bar），应停机检查：

  - 真空阀卡滞；

  - 管路漏气；

  - 排气槽堵塞；

  - 模具密封面异常。

- 如配套模温机，模温机设定温度与热模温度统一按 220 ℃ 管控。

1.1.4铸件切边的方法及操作要点

- 切边方法：切边模切边

- 切边前确认铸件冷却到位，避免热态变形。

- 切边时使用统一定位基准，防止切偏。

- 切边后检查：

  - 浇口残留高度；

  - 飞边是否清除干净；

  - 切边处有无裂纹、拉伤。

- 不合格件按缺陷类别分类放置（飞边、欠铸、气孔、裂纹等）。

1.2每个工序的压铸安全操作要点

1.2.1	熔炼/保温

- 穿戴防护服、面罩、防烫手套。

- 严禁潮湿工具接触铝液。

- 加料前确认材料干燥。

1.2.2压铸机操作

- 开机前确认安全门、互锁、急停有效。

- 禁止将手伸入合模区、顶出区。

- 参数调整必须在授权下进行。

1.2.3真空系统

- 真空管路和阀体带压/负压状态下禁止随意拆卸。

- 检修前必须停机并解除系统压力/真空状态。

1.2.4喷涂与取件

- 喷涂时防止高温蒸汽烫伤。

- 机械手动作范围内严禁站人。

- 手工取件必须使用专用夹具。

1.2.5切边工序

- 切边模下方严禁伸手取件。

- 压力机操作执行双手按钮/光栅保护要求。

- 废边及时清理，防止绊倒和二次伤害。

本章说明：本章为工艺卡编制示例章。模具编号、设备型号、切边压力、喷涂时间、增压切入位置及增压时序等参数，应依据现场设备资料与试模记录最终确认并归档。